## Монтажная инструкция

Лицевая сторона фактурной штукатурки закрыта защитной бумагой, которая удаляется в самую последнюю очередь.

1. Поверхность стен должна быть прочной, монолитной, оштукатуренной и очищенной от наслоений старых покрытий. Гипсокартонные системы должны быть смонтированы, согласно требованиям разработчика.

2. Рекомендуется обработать поверхность стен, колонн и пр. грунтом глубокого проникновения.

3. Клеевые смеси применяются те же, что и для укладки керамической  плитки, с учетом рекомендаций изготовителя (наружные, внутренние  работы, влагоморозостойкость и пр.). При выборе клея следует учитывать  его цвет (белый, серый, цветные оттенки), т.к. от него будет зависеть цвет  расшитых швов. Применение затирочных составов для наружных работ нежелательно.

4. Клеевая смесь наносится на стену зубчатым  шпателем (высота зуба 3 - 3,5 мм) на площадь до 1 м2.

5. Лист декоративного фасадного камня прикладывается тыльной стороной (бумага на  лицевой стороне) к покрытой клеем поверхности и плотно прижимается усилием пальцев рук. Следующий лист укладывается с учетом выбранной ширины шва. Излишки клея выдавливаются в межшовные пространства, после чего они растираются жесткой кистью небольшого размера, смоченной в воде, которой и формируется профиль вогнутого расшивного шва. Следует обратить внимание на обязательное покрытие клеем торцевых кромок листа декоративного камня. Не снимать защитную пленку!!!

6. При укладке формы “Кирпич” необходимо при помощи строительного уровня соблюдать горизонтальность рядов.

7. Если используются формы “Дикий камень” или “Рваный камень”, то не обязательно повторять рисунок изготовителя. Вынув из коробки и отделив все фигурные элементы по линии просечки, рекомендуется перемешать их между собой и производить укладку методом подбора. Начинающим мастерам для удобства рекомендуем предварительно составить раскладку на полу.

8. Для подгонки отдельных фигурных элементов возможна прирезка вручную ножницами необходимых конфигураций. При этом, для исключения отходов, кроить нужно так, чтобы оставшийся элемент мог быть использован в дальнейшем.

9. Искусственный фасадный камень достаточно эластичен для отделки колонн и других криволинейных поверхностей. Для отделки прямых углов при окружающей температуре ниже +5 С, рекомендуется легкий прогрев фактурной штукатурки при помощи фена. Не рекомендуется укладка при минусовой температуре. Изгиб декоративного камня резким движением нежелателен.

10. Фасадный камень устойчив к атмосферным осадкам и повышенной влажности, однако для защиты строительных конструкций (цоколей домов и бассейнов, стен ванных комнат и др.) их необходимо обработать в ходе подготовительных работ гидроизоляционным материалом.

11. Защитную пленку листов фасадного камня рекомендуется снимать только через 24 часа после монтажа.

12. Информация по укладке так же будет доступна на упаковочной коробке товара.